- Качество и сортировка

##### Согласно сложившейся традиции евровагонку мы делим на 3 категории А , В и С, основное отличие между категориями это вид сучков: в категории А допускаются живые светлые сучки в категории В - черные не выпадающие сучки, в категории С - выпавшие сучки то есть дырки.

##### Мы не заявляем что наша вагонка самая лучшая самая качественная и т.п. Дерево это не пластмасса и выдержать 100% соответствие категориям - почти невозможно (хотя мы к этому и стремимся), но мы ВСЕГДА готовы обменять продукцию в качестве которой у клиента, после покупки возникают сомнения.

| № | Качественные признаки |  | СОРТ А | СОРТ В | СОРТ С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сучки | Здоровые светлы сросшиеся круглые, овальные и продолговатые | Допускаются диаметром до 1/3 ширины изделия | допускаются любого размера | допускаются любого размера |
|  |  | Здоровые всех видов с трещинами и раковинами | Не допускаются | Допускаются с трещинами до 1,0 мм и раковинами до 5 мм | Допускаются без ограничений |
|  |  | Частично сросшиеся | Не допускаются | Допускаются при срастании не менее 1/2 контура сучка | Допускаются |
|  |  | Несросшиеся выпадающие а также отверстия от выпавших сучков | Не допускаются | Не допускаются единичные выпавшие ребровые сучки и небольшие повреждения на ребровых сучках такие как выщерблины на кромках | Допускаются |
|  |  | Загнившие, гнилые и табачные | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются |
|  |  | Частично сросшиеся сшивные | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются |
| 2 | Трещины | Пластевые несквозные | Допускаются с выходом в торец длиной до 100 мм | Допускаются длиной не более 1/3 изделия | без ограничений суммарной длиной не более 80% изделия |
|  |  | Пластевые сквозные без выхода в торец и на кромку | Не допускаются | Допускаются шириной не более 1,0 мм и длиной не более 1/4 изделия | Допускаются не более 5 шт. на погонный метр |
|  |  | Пластевые сквозные с выходом в торец | Допускаются трещины усушки длиной равной ширине доски с каждого конца | Допускаются длиной не более 150 мм с каждого конца и толщиной не более 1 мм | Допускаются длиной не более 300 мм |
| 3 | Сердцевина | С выходом на лицевую пласть | Допускаются местами длиной не более 200 мм на погонный метр | Допускается | Допускается |
| 4 | Смоляные кармашки | Открытые | Не допускаются | Допускаются длиной не более 50 мм | Допускается |
|  |  | Прикрытые | Допускаются размером до 3х20мм не более 2х на погонный метр | Допускаются | Допускается |
| 5 | Прорость (вросшая кора) | Односторонняя открытая темная и светлая | Не допускаются | Допускается Шириной до 200 мм и длиной до 100 мм в количестве до 1 шт. на изделие | Допускается |
| 6. | Гниль |  | Не допускается | Допускается твердая гниль общей площадью до 1/10 площади изделия | Допускается |
| 7. | Дефекты производства | Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщерблина | Не допускаются | Допускаются глубиной менее 0,5 мм и площадью не более15х300 мм не более 1 на 1погонный метр | Допускается общей площадью не более 1/5 от площади изделия |
|  |  | Бахрома ворсистость нерпострог | Не допускается | Допускается площадью до 1/10 поверхности изделия | Допускается площадью до 1/5 поверхности изделия |
|  |  | Волнистость поверхности | Допускается гладкая без рисок и ворсистости глубиной до 0,5 мм | Допускается с отдельными ворсистыми участками глубиной до 1,5 мм | Допускается |
| 8. | Изменения окраски | Химические окраски и грибные поражения | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются пятна красной плесени и посинения общей площадью не более 1,5 площади изделия не более 10 % объема |
| 9. | Покоробленность | Продольная по кромке | Не допускается | Допускается со стрелой прогиба до 0,2% от длины изделия | Допускается со стрелой прогиба до 0,4% от длины изделия |
|  |  | Продольная по пласти | Не допускается | Допускается со стрелой прогиба до 0,4% от длины изделия | Допускается со стрелой прогиба до 0,6% от длины изделия |
|  |  | Поперечная | Не допускается | Допускается со стрелой прогиба до 0,5% от ширины изделия | Допускается со стрелой прогиба до 0,8% от ширины изделия |
|  |  | Крыловатость | Допускается с отклонением от плоскостности до 0,2% от длины изделия | Допускается с отклонением от плоскостности до 0,35% от длины изделия | Допускается с отклонением от плоскостности до 1% от длины изделия |
| 11. | Нарушения размеров профиля | Несоответствие размеров элементов поперечного сечения профиля | допускаются отклонения в пределах 1,5 % от номинальных размеров | допускаются отклонения в пределах 2 % от номинальных размеров | допускаются отклонения в пределах 2,5 % от номинальных размеров |
|  |  | Непрострог кромки гребня | Допускается на 1/5 длины изделия с отклонением ширины гребня до 2 мм | Допускается на 1/3 длины изделия с отклонением ширины гребня до 2 мм | Допускается на 2/3 длины изделия с отклонением ширины гребня до 2 мм |
|  |  | Дефекты нижней кромки паза | Допускаются отдельные утоньшения до 20% ее толщины на длине не более 1/5 изделия | Допускаются повреждения, утоньшения или отсутствие нижней кромки паза длиной до 1/4 изделия | Допускаются повреждения, утоньшения или отсутствие нижней кромки паза длиной до 1/5 изделия |
| 12. | Червоточина |  | Не допускается | Не допускается | Допускается на площади не более 1/10 от площади поверхности изделия |